| ## ZT1222 |  |  |
| --- | --- | --- |
| INCI Name: Mica,Titanium Dioxide and tin oxide Dioxide |  |  |
| ## Chemical Composition: |  | ## Test method |
| ## Mica： | ## 54.2-65.0% | ## TZTM-51 |
| ## TiO2： | ## 35.0-45.0% | ## TZTM-48 |
| ## SnO2： | ## ≤1% | ## TZTM-48 |
| Appearance: | Silver white | TZTM-52 |
| ## Odor: | ## Odorless | ## TZTM-53 |
| ## Particle Size | ## 5-25µm | ## TZTM-42 |
| Density | ## 2.8g-3.4g/cm3 | ## TZTM-47 |
| ## PH –Value(10%aqueous | ## 4.0-11.0 | ## TZTM-45 |
| ## Suspension): |  |  |
| ## Oil Absorption | ## 50.0-90.0g/100g | ## TZTM-46 |
| ## Microbiology: | ## <100 cfu/g | ## TZTM-54 |

Website:  http://www.zsztyl.com      E-mail: zhongtaiyanliao@163.com