Cosray Diamond Glitter Blue

(Code: 8294C)

INCI Name:                                 Calcium Aluminum Borosilicate, Titanium Dioxide,Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Calcium Aluminum Borosilicate                    78.0-88.0%                                             CLRTM-51

TiO2 (Rutile)                                                    12.0-22.0%                                             CLRTM -48

Appearance:                                         Interference Glitter Blue                                CLRTM -52

Odor:                                                                Odorless                                                CLRTM -52

Particle Size:                                                   40-300μm                                              CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                 CLRTM -45

Oil Absorption:                                             2.2-3.0g/100g                                          CLRTM -46

Density                                                             55-105g/cm3                                                CLRTM -47

Microbiology:                                                <100 cfu/g                                               CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm