Cosray Satin Blue

(Code: 2024C)

INCI Name:                                             Mica, Titanium Dioxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Mica                                                                 32.2-44.0%                                             CLRTM-51

TiO2 (Rutile)                                                    56.0-67.0%                                             CLRTM -48

SnO2                                                                      ≤0.8%                                             CLRTM -48

Appearance:                                                 Interference Blue                                     CLRTM 52

Odor:                                                                Odorless                                                CLRTM -52

Particle Size:                                                     5-25μm                                                 CLRTM -42

Median size(D50):                                        9.0-17.0μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                 CLRTM -45

Oil Absorption:                                          35.0-70.0g/100g                                          CLRTM -46

Density                                                          3.0-3.8g/cm3                                                    CLRTM -47

Microbiology:                                                <100 cfu/g                                               CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm