Cosray  Ultra Sparkle

(Code:1001C)

INCI Name:                                           Mica,Titanium Dioxide, Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                       Test method

Mica                                                          85.0-96.0%                                                           CLRTM -51

TiO2 (Rutile)                                             4.0-14.0%                                                            CLRTM -48

SnO2                                                           ≤1.0%                                                               CLRTM -48

Appearance:                                          Silver white                                                             CLRTM -52

Odor:                                                        Odorless                                                                CLRTM-53

Particle Size:                                          50-500μm                                                               CLRTM -42

Median size(D50):                                 85-135μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension): 4.0-11.0                                                                 CLRTM -45

Oil Absorption:                                 80.0-150.0g/100g                                                      CLRTM -46

Density                                                    2.5-3.0g/cm3                                                        CLRTM -47

Microbiology:                                         <100 cfu/g                                                           CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                     CLRTM -55

As                                                                <3ppm

Pb                                                               <10ppm

Hg                                                               <1ppm

Sb                                                                <2ppm

Cd                                                               <1ppm

Zn                                                               <50ppm